T

ICS  13.030.10

CCS  Z05

团体标准

T/CWDPA XXX—2026

建筑装饰装修建筑垃圾资源化利用标准

Standards for the resource utilization of construction and decoration waste

2026-X-XX发布                                  2026-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	1

4.1  一般规定	1

4.2  资源化利用原则	2

4.3  全过程管理要求	2

4.4  质量安全要求	2

4.5  责任主体要求	2

4.6  信息化管理要求	2

5  分类与收集	2

5.1  源头分类	2

5.2  现场收集	2

5.3  临时堆放	3

5.4  分类标识管理	3

5.5  现场减量措施	3

6  运输	3

6.1  运输车辆	3

6.2  运输作业	3

6.3  交接管理	3

6.4  运输应急处置	3

6.5  运输台账管理	4

7  处理技术	4

7.1  预处理	4

7.2  分选	4

7.3  破碎	4

7.4  筛分与分级	4

7.5  轻质杂物处理	5

7.6  除杂净化处理	5

7.7  再生处理环保控制	5

8  再生产品	5

8.1  再生骨料	5

8.2  再生粉料	5

8.3  再生产品应用	5

8.4  再生产品标识管理	6

8.5  再生产品储存要求	6

9  质量控制	6

9.1  处理过程质量控制	6

9.2  再生产品质量要求	6

9.3  检验规则	7

9.4  过程检验要求	7

9.5  不合格品处置	7

10  环境保护与安全卫生	7

10.1  粉尘控制	7

10.2  噪声控制	7

10.3  废水处理	7

10.4  职业健康安全	7

10.5  固废处置要求	8

10.6  消防与用电安全	8

11  验收与评价	8

11.1  处理厂（线）验收	8

11.2  资源化利用率评价	8

11.3  资料归档要求	8

11.4  持续改进要求	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由XXX提出。

本文件由中国西部开发促进会归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

建筑装饰装修建筑垃圾资源化利用标准

范围

本文件规定了建筑装饰装修建筑垃圾的基本规定、分类与收集、运输、处理技术、再生产品、质量控制、环境保护与安全卫生、验收与评价等要求。

本文件适用于新建、扩建、改建、维修、拆除的建筑装饰装修工程产生建筑垃圾的源头分类、收集、堆放、运输、处理、再生产品生产及资源化利用全过程管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB/T 18046  用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 25176  混凝土和砂浆用再生细骨料

GB/T 25177  混凝土用再生粗骨料

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

资源化利用 resource utilization

将装饰装修建筑垃圾经分拣、破碎、筛分、净化等工艺处理，转化为可再利用的骨料、粉料、制品等资源的活动。

再生骨料 recycled aggregate

经处理后符合标准要求，用于混凝土、砂浆、垫层、回填的颗粒状再生材料。

再生粉料 recycled powder

建筑垃圾经破碎、研磨制成的粉状再生材料，可用于砂浆、腻子、砌块等。

源头分类 source classification

在装饰装修施工、拆除作业现场，按材质类别对废弃物进行分类收集的方式。

预处理 pretreatment

对建筑垃圾进行分拣、除杂、切割、预破碎等前期处理工序。

基本规定

一般规定

建筑装饰装修建筑垃圾处理应遵循减量化、资源化、无害化、闭环化原则。

施工单位应编制建筑垃圾资源化利用专项方案，明确分类、收集、运输、处置要求。

鼓励优先采用工厂化处理、再生产品就地利用模式，提高资源化利用率。

资源化利用原则

坚持源头减量、分类收集、就近利用、闭环管理。

优先再生利用，其次材料回收，最后无害化处置。

再生产品质量应符合国家标准，不得降低工程安全与环保要求。

全过程管理要求

建设、施工、监理、运输、处置单位应建立全过程责任体系。

实行分类、收集、堆放、运输、处理、利用联单管理制度。

全过程数据应可追溯、可核查、可统计。

质量安全要求

处理工艺应保证杂质去除率、粒度、洁净度达标。

再生产品不得含有放射性、有毒有害物质。

生产、运输、使用环节应符合安全与职业健康要求。

责任主体要求

建设单位应将建筑垃圾资源化利用指标纳入招标文件及施工合同，明确资源化利用率最低要求。

施工单位应落实源头分类、现场收集、规范堆放主体责任，配备专职资源化管理作业人员。

监理单位应全程监督建筑垃圾分类、收集、运输、处置环节，核查资源化利用数据真实性与合规性。

信息化管理要求

建筑垃圾产生、收集、运输、处置全流程应接入属地建筑垃圾智慧监管平台。

每日定时上传建筑垃圾产生量、分类量、运输量、再生利用量等数据，确保数据实时、真实、可追溯。

分类与收集

源头分类

分类类别

装饰装修建筑垃圾应按材质分为六类：

砖石陶瓷类：瓷砖、石材、陶瓷、砂浆、混凝土块；

石膏类：石膏板、石膏线条、石膏腻子块；

玻璃类：平板玻璃、钢化玻璃、玻璃制品；

木材类：木龙骨、木板、木装饰线条；

塑料类：塑料板材、塑料线条、塑料管材；

其他类：涂料块、保温材料、金属边角料。

分类要求

作业面应设置分类容器，标识清晰，严禁混装混放。

现场收集

收集容器

应采用密闭、耐磨、可移动容器，分类标识明显。

收集作业要求

随产随清，日产日清，不得长时间堆放。

临时堆放

堆放场地要求

场地应硬化、围挡、防雨、防渗、防尘，远离水源与敏感区。

堆放管理

分类堆放，高度不超过1.5m，覆盖防尘，定期清理。

分类标识管理

标识样式要求

分类容器与临时堆放区应设置统一制式标识，标明垃圾类别、禁止混投、责任人及联系电话。

标识设置位置

标识应设置在容器正面居中位置、堆放区围挡外侧醒目位置，高度适宜、清晰可见。

现场减量措施

施工工艺减量

采用精准下料、工厂化预制、装配式装修施工工艺，从源头减少建筑垃圾产生量。

材料使用减量

优先选用整材、定制化尺寸材料，减少现场切割废料，最大限度提升装饰装修材料利用率。

运输

运输车辆

车辆要求

应采用合规密闭式货运车辆，具备建筑垃圾运输资质。

密闭要求

车厢全覆盖密闭，不得撒漏、扬尘、污水滴漏。

运输作业

装车要求

不得超载，装料平整，密闭到位后方可驶离。

运输路线

按规定路线行驶，避开居民区、学校、医院敏感时段。

交接管理

联单管理

执行电子+纸质联单，一车一单，全程跟踪。

信息记录

记录种类、重量、时间、来源、去向，保存不少于2年。

运输应急处置

撒漏应急处置

运输途中发生物料撒漏，驾驶员应立即停车处置，将撒漏物料清理干净后方可继续行驶。

车辆故障应急处置

运输车辆发生故障，应停靠至安全区域，采取密闭防护措施，防止扬尘扩散与物料撒漏。

运输台账管理

台账记录内容

运输台账应记录运输日期、车辆号牌、垃圾类别、运输重量、接收单位、联单编号及经办人。

台账保存期限

运输台账纸质与电子版本同步保存，保存期限不应少于3年，便于监管部门核查与追溯。

处理技术

预处理

人工分拣

去除金属、塑料、木材、玻璃等轻杂与有害物质。

预破碎

对大块物料进行粗破，便于后续分选。

分选

筛分

按粒径分级，去除粉末与杂质。

风选

分离轻质杂物。

磁选

去除金属杂物。

光电分选

分离玻璃、陶瓷、石材等不同材质。

破碎

粗碎

粒径≤300mm。

中碎

粒径≤40mm。

细碎

粒径≤10mm。

筛分与分级

粒度分级

粗骨料5mm～31.5mm，细骨料0.075mm～5mm。

粉料收集

收集≤0.075mm微粉，用于再生粉料。

轻质杂物处理

轻质物分离

采用风选+筛分联合去除。

轻质物处置

可回收的回收利用，不可回收的无害化处置。

除杂净化处理

有机物去除

采用多级筛分、风选组合工艺，彻底去除木屑、塑料、纸屑、泡沫等有机杂物。

有害物质去除

采用人工配合机械分拣方式，去除废涂料块、胶黏剂、疑似放射性物料等有害物质。

再生处理环保控制

处理过程抑尘

破碎、筛分、物料转运环节应采取喷淋降尘、密闭输送、负压除尘联合抑尘措施。

处理过程降噪

处理设备应配备隔声罩、减震垫，合理安排作业时间，避免噪声扰民。

再生产品

再生骨料

粗骨料

用于混凝土、垫层、水稳层、路基回填。

细骨料

用于再生砂浆、再生混凝土、找平层。

再生粉料

再生微粉

用于砂浆、腻子、砌块、砖制品。

利用要求

掺量符合试验配比，不得影响强度与环保性。

再生产品应用

再生砌块与砖

用于非承重墙体、景观砌体、便道砖。

再生砂浆

用于抹灰、砌筑、找平。

再生混凝土

用于垫层、基础、非结构部位。

回填材料

用于路基、沟槽、场地回填。再生用品适用范围见表1。

再生产品适用范围

| 产品类型 | 适用部位 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 再生粗骨料 | 垫层、基层、回填 | GB/T 25177 |
| 再生细骨料 | 砂浆、混凝土 | GB/T 25176 |
| 再生粉料 | 砂浆、腻子 | GB/T 18046 |
| 再生砖/砌块 | 非承重砌体 | 相关建材标准 |

再生产品标识管理

产品标识内容

再生产品应标注产品名称、原料来源、执行标准、生产日期、生产单位、有害物质限量值。

标识粘贴要求

产品标识应牢固粘贴在产品外侧，字迹清晰耐久，不得随意涂改、覆盖、损毁。

再生产品储存要求

储存场地条件

再生产品应储存在地面硬化、防雨、通风、干燥的专用场地，避免受潮、污染、锈蚀。

分类堆放要求

不同类别、不同规格的再生产品应分区堆放，设置专用标识，禁止混堆混放、混装混用。

质量控制

处理过程质量控制

分选效率控制

杂质去除率≥95%。

破碎粒度控制

粒径合格率≥90%。

再生产品质量要求

再生骨料质量指标

应符合GB/T 25176、GB/T 25177要求。

再生粉料质量指标

含水率、烧失量、细度符合要求。

有害物质限量

放射性、重金属、甲醛、VOC符合国标限量。再生骨料主要指标见表2。

再生骨料主要指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 泥块含量 | ≤1.0% |
| 吸水率 | ≤10% |
| 针片状含量 | ≤15% |
| 杂质含量 | ≤0.5% |

检验规则

出厂检验

每批次检验粒度、含水率、杂质、密度。

型式检验

每年一次，全项检验，含有害物质。

过程检验要求

预处理检验

每批次建筑垃圾预处理完成后，检验杂物去除率，不合格应重新分拣净化。

破碎筛分检验

破碎筛分完成后实时检验物料粒度、均匀性，不符合指标要求应重新加工处理。

不合格品处置

不合格再生骨料处置

不合格再生骨料应重新破碎、筛分、除杂净化，达标后方可出厂使用。

不合格再生粉料处置

不合格再生粉料应重新研磨、除杂、烘干，严禁用于建筑装饰装修工程。

环境保护与安全卫生

粉尘控制

除尘设施

破碎、筛分、转运点设置布袋除尘+喷淋。

排放限值

粉尘排放符合GB 16297要求。

噪声控制

设备降噪

选用低噪声设备，设置隔声罩。

厂界噪声限值

昼间≤70dB，夜间≤55dB。

废水处理

生产废水处理

经沉淀、隔油、过滤处理。

循环利用

处理后水循环利用率≥80%。

职业健康安全

作业防护

佩戴防尘口罩、耳塞、防护眼镜、手套。

安全操作规程

设备专人操作，定期检修，设置警示标识。

固废处置要求

不可利用固废处置

不可再生利用的建筑垃圾，应送至合规填埋场进行无害化卫生填埋处置。

处置台账记录

固废处置应建立专用台账，记录处置量、处置单位、处置方式、处置时间及经办人。

消防与用电安全

消防设施配置

处理厂区、物料堆放区应配置灭火器、消防栓、消防沙池等设施，定期检查有效性。

用电安全管理

处理设备用电应规范接线，配备漏电保护装置，严禁私拉乱接、超负荷用电。

验收与评价

处理厂（线）验收

验收条件

设备安装完成、环保达标、工艺稳定、试运行合格。

验收内容

工艺、设备、环保、安全、质量、台账。

资源化利用率评价

评价方法

资源化利用率=（再生利用量/产生总量）×100%。

等级划分

A级≥90%，B级≥80%，C级≥70%。资源化利用等级见表3。

资源化利用等级

| 等级 | 资源化利用率 | 评价结果 |
| --- | --- | --- |
| 优秀 | ≥90% | A级 |
| 良好 | 80%～89% | B级 |
| 合格 | 70%～79% | C级 |

资料归档要求

归档资料内容

归档资料应包含资源化方案、分类记录、运输联单、处理记录、检验报告、评价报告。

归档保存期限

验收归档资料纸质与电子版本同步保存，保存期限不应少于 5 年，满足质保与监管要求。

持续改进要求

问题整改优化

针对验收与评价发现的问题，制定专项整改方案，优化处理工艺与现场管理措施。

资源化提升措施

定期评估资源化利用率，引入新技术、新工艺、新设备，持续提升再生利用效率。