T

ICS  91.080.01

CCS  P30

团体标准

T/CWDPA XXX—2026

民用建筑结构耐久性评估与修复技术规范

Technical specification for durability assessment and repair of civil building structures

2026-X-XX发布                                  2026-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	1

4.1  一般规定	1

4.2  评估与修复原则	2

4.3  评估与修复程序	2

4.4  安全与环保要求	2

5  调查与检测	2

5.1  资料调查	2

5.2  使用环境调查	3

5.3  结构现状检测	3

5.4  检测报告	3

6  耐久性评估	3

6.1  一般规定	3

6.2  混凝土结构耐久性评估	4

6.3  钢结构耐久性评估	4

6.4  砌体结构耐久性评估	4

6.5  木结构耐久性评估	4

6.6  耐久性综合评定	4

7  修复方案设计	5

7.1  一般规定	5

7.2  修复策略选择	5

7.3  修复材料选择	5

7.4  修复方案编制	6

8  修复施工	6

8.1  一般规定	6

8.2  混凝土结构修复	6

8.3  钢结构修复	6

8.4  砌体结构修复	7

8.5  木结构修复	7

9  质量检验与验收	7

9.1  材料检验	7

9.2  施工过程检验	7

9.3  修复效果检验	7

9.4  竣工验收	7

10  监测与维护	8

10.1  一般规定	8

10.2  长期监测	8

10.3  定期维护	8

11  档案管理	8

11.1  档案内容	8

11.2  档案管理要求	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由XXX提出。

本文件由中国西部开发促进会归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

民用建筑结构耐久性评估与修复技术规范

范围

本文件规定了民用建筑结构耐久性评估与修复的基本规定、调查与检测、耐久性评估、修复方案设计、修复施工、质量检验与验收、监测与维护、档案管理等技术要求。

本文件适用于住宅、办公、商业、文教等民用建筑中的混凝土结构、钢结构、砌体结构、木结构的耐久性评估、病害修复、加固提升与长效防护。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

结构耐久性 structural durability

建筑结构在规定使用环境、维护条件下，保持设计功能与安全性能，不出现影响使用的病害损伤的年限。

碳化深度 carbonation depth

空气中二氧化碳侵入混凝土内部，使碱性降低的区域深度，是钢筋锈蚀的关键判定指标。

钢筋锈蚀 steel bar corrosion

混凝土内部钢筋因碳化、氯离子侵入发生电化学腐蚀，导致截面削弱、保护层胀裂的现象。

耐久性评估 durability assessment

通过检测、分析、验算，判定结构耐久性现状、病害成因、剩余使用年限的技术活动。

预防性修复 preventive repair

在结构未出现明显损伤前，采取防护、封闭、阻锈等措施，延缓病害发展的修复方式。

局部修复 local repair

对结构局部破损、锈蚀、裂缝区域进行针对性修补，恢复局部功能的修复方式。

基本规定

一般规定

总体管控要求

民用建筑结构耐久性评估与修复应遵循先检测、后评估、再设计、严施工、常维护的流程，保证结构安全与长效使用。

适用年限要求

评估与修复后的结构，应满足设计使用年限剩余时段的安全、适用、耐久要求。

协同作业要求

评估、设计、施工、监理、检测单位应协同配合，实行全过程质量管控。

评估与修复原则

安全优先原则

修复施工不得降低原结构安全度，严禁损伤主体受力构件。

对症修复原则

依据病害类型、成因、程度，选用匹配的修复材料与工艺。

长效耐久原则

修复后应提升结构抗侵蚀、抗老化、抗损伤能力，延长使用寿命。

绿色环保原则

修复材料应低毒、低排放、无放射性，施工减少扬尘与噪声。

评估与修复程序

基础程序

执行资料调查→现场检测→耐久性评估→方案设计→修复施工→质量验收→监测维护全流程。

分级实施程序

轻度病害直接局部修复；中度病害先评估再修复；重度病害应同步加固与修复。

安全与环保要求

施工安全要求

高空作业、拆除作业、动火作业应落实防护措施，设置警戒区域。

环境保护要求

修复废料分类回收，粉尘、废水、废气达标排放，不得污染环境。

职业健康要求

作业人员配备防护用品，减少化学材料、粉尘、噪声危害。

调查与检测

资料调查

设计资料

收集勘察报告、结构图纸、设计说明、耐久性设计参数。

施工资料

收集混凝土配比、钢筋合格证、隐蔽记录、竣工验收资料。

使用与维护资料

收集使用年限、装修改造、渗漏维修、病害处理、荷载变化记录。

使用环境调查

环境类别确定

按温湿度、侵蚀介质分为一般环境、冻融环境、氯化物环境、化学腐蚀环境。

环境作用等级确定

依据环境类别确定作用等级，判定侵蚀强度，应符合表1要求。

民用建筑结构环境作用等级划分

| 环境类别 | 作用等级 | 侵蚀特征 |
| --- | --- | --- |
| 一般环境 | I级 | 干燥、无侵蚀介质 |
| 冻融环境 | II级 | 反复冻融、湿度较大 |
| 氯化物环境 | III级 | 沿海、除冰盐、氯离子侵蚀 |
| 化学腐蚀环境 | IV级 | 硫酸盐、酸性介质侵蚀 |

结构现状检测

外观质量检测

检测裂缝、剥落、露筋、锈蚀、风化、腐朽、变形等外观病害。

构件几何尺寸检测

检测截面尺寸、垂直度、平整度、位移变形，判定结构偏差。

材料性能检测

检测混凝土强度、钢筋强度、砌体强度、木材含水率与力学性能。

裂缝检测

检测裂缝宽度、长度、深度、分布，判定裂缝类型与危害。

钢筋锈蚀检测

采用电位法、电阻率法检测钢筋锈蚀程度与范围。

碳化深度检测

采用酚酞试剂法检测混凝土碳化深度，判定钢筋锈蚀风险。

氯离子含量检测

检测混凝土内部氯离子含量，判定氯化物侵蚀程度。

检测报告

报告内容

应包含工程概况、检测依据、检测结果、病害分析、初步判定结论。

报告存档

检测报告应签字盖章，一式多份，纳入结构耐久性档案长期保存。

耐久性评估

一般规定

评估目标

判定结构耐久性等级、病害成因、剩余使用年限，提出修复建议。

评估等级

分为“A级（完好）、B级（轻微损伤）、C级（中度损伤）、D级（严重损伤）”四级。

混凝土结构耐久性评估

碳化寿命评估

依据碳化深度、保护层厚度，预测钢筋开始锈蚀的剩余年限。

氯离子侵蚀寿命评估

依据氯离子含量、扩散系数，预测钢筋锈蚀发展速率。

冻融损伤评估

依据剥落、酥裂程度，判定冻融破坏等级与剩余寿命。

碱骨料反应评估

检测骨料活性与膨胀率，判定碱骨料反应危害程度。

硫酸盐腐蚀评估

检测混凝土侵蚀深度与强度损失，判定腐蚀等级。

钢结构耐久性评估

锈蚀程度评估

检测锈蚀面积、截面损失率，判定锈蚀等级。

涂层老化评估

检测涂层粉化、开裂、脱落面积，判定防护失效程度。

疲劳损伤评估

依据受力与荷载循环次数，判定疲劳损伤与安全风险。

砌体结构耐久性评估

风化程度评估

检测砌体酥松、剥落、粉化程度，判定风化等级。

冻融损伤评估

检测砌块冻胀、开裂、脱落情况，判定冻融破坏程度。

木结构耐久性评估

腐朽程度评估

检测木材腐朽面积、强度损失，判定腐朽等级。

虫蛀程度评估

检测虫眼数量、蛀蚀深度，判定虫蛀危害程度。

耐久性综合评定

评定方法

采用分项评分+加权综合方法，结合病害、材料、环境综合打分。

等级划分

综合评定等级应符合表2要求。

结构耐久性综合评定等级

| 评定等级 | 得分 | 结构状态 | 处置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| A级 | ≥90 | 完好、无明显病害 | 正常维护 |
| B级 | 80～89 | 轻微损伤、不影响安全 | 预防性修复 |
| C级 | 70～79 | 中度损伤、需及时修复 | 局部修复+防护 |
| D级 | ＜70 | 严重损伤、危及安全 | 加固+整体修复 |

剩余使用年限预测

依据评估结果，预测结构满足安全使用的剩余年限，出具评估报告。

修复方案设计

一般规定

设计原则

遵循安全可靠、对症修复、耐久环保、经济合理原则。

设计依据

以检测报告、耐久性评估结果、现行规范、使用要求为设计依据。

修复策略选择

预防性修复

适用于A级、B级结构，采用封闭、阻锈、涂装延缓病害。

局部修复

适用于C级结构，修补裂缝、破损、锈蚀区域，恢复功能。

整体加固

适用于D级结构，修复病害同时进行结构加固，提升承载力。

修复材料选择

水泥基修复材料

选用高强修补砂浆、聚合物混凝土，适用于混凝土缺损修补。

聚合物修复材料

选用环氧砂浆、丙烯酸材料，适用于裂缝封闭与表面防护。

钢筋阻锈剂

选用迁移型、渗透型阻锈剂，阻止混凝土钢筋锈蚀。

防护涂层

选用防腐、防水、抗碳化涂层，提升结构抗侵蚀能力。具体见表3。

常用修复材料适用范围

| 材料类型 | 适用病害 | 适用结构 |
| --- | --- | --- |
| 聚合物修补砂浆 | 裂缝、缺损、剥落 | 混凝土结构 |
| 渗透型阻锈剂 | 钢筋锈蚀隐患 | 混凝土结构 |
| 环氧防腐涂料 | 涂层老化、锈蚀 | 钢结构 |
| 防水防腐抹面 | 风化、渗漏 | 砌体结构 |

修复方案编制

方案内容

包含工程概况、病害分析、修复措施、材料选型、施工工艺、安全措施。

技术经济比选

对多方案进行安全性、耐久性、造价比选，确定最优方案。

修复施工

一般规定

施工准备

编制专项施工方案，进行技术交底，配备设备与防护用品。

施工条件

环境温度、湿度满足施工要求，高空、动火作业履行审批手续。

混凝土结构修复

表面处理

剔除酥松层、油污、浮浆，打磨平整，保证界面粘结。

裂缝修补

≤0.2mm裂缝采用表面封闭；0.2mm～0.5mm裂缝采用注浆修补。

保护层修复

采用修补砂浆恢复保护层厚度，保证钢筋防护效果。

钢筋除锈与阻锈

轻度除锈打磨，重度除锈后涂刷阻锈剂，严禁过度除锈。

混凝土置换

对严重破损区域进行混凝土置换，保证新旧混凝土结合。

表面防护涂层施工

涂刷抗碳化、防水涂层，提升长效防护能力。

钢结构修复

除锈处理

采用机械除锈、喷砂除锈，除锈等级达到Sa2.5级。

防腐涂层施工

涂刷底漆、中间漆、面漆，保证涂层厚度与粘结力。

构件更换

对严重锈蚀、变形构件进行切割更换，保证受力安全。

砌体结构修复

风化层剔除

剔除酥松、风化砌体，清理界面灰尘与杂物。

勾缝与抹面

采用防水砂浆勾缝、抹面，恢复砌体完整性与防水性。

构件置换

对严重破损砌块、砖体进行置换，保证结构整体性。

木结构修复

腐朽部分剔除

切割腐朽木材，保留完好受力部分，清理界面。

防腐防虫处理

涂刷防腐、防虫药剂，防止二次腐朽与虫蛀。

构件加固与更换

采用夹板、螺栓加固，严重腐朽构件整体更换。

质量检验与验收

材料检验

进场检验

检查修复材料合格证、检测报告，核对型号与性能。

见证取样

对关键材料进行见证取样送检，合格后方可使用。

施工过程检验

隐蔽工程验收

钢筋除锈、界面处理、注浆施工等隐蔽工序必须验收合格。

工序验收

每道工序完成后自检、交接检、专检，合格后方可进入下道工序。

修复效果检验

外观质量检验

修复表面平整、无裂缝、无空鼓、无脱落，外观达标。

粘结强度检验

修复材料与原结构粘结强度符合规范要求，无脱粘。

防护层厚度检验

涂层、砂浆保护层厚度满足设计要求，均匀一致。

竣工验收

验收条件

施工完成、资料齐全、检验合格、现场清理完毕。

验收内容

包含施工质量、材料性能、修复效果、安全环保、档案资料。

验收结论

验收合格出具合格结论；不合格限期整改，复验合格后方可交付。

修复工程验收合格指标

| 验收项目 | 合格要求 |
| --- | --- |
| 裂缝修补 | 封闭密实、无渗漏 |
| 钢筋阻锈 | 无锈蚀复发风险 |
| 涂层施工 | 无粉化、无脱落 |
| 界面粘结 | 粘结强度达标 |

监测与维护

一般规定

监测目标

监控修复效果，及时发现新病害，保障结构长效耐久。

维护要求

建立定期维护制度，保持结构干燥、清洁、无侵蚀隐患。

长期监测

监测点设置

在关键构件、病害易发区域设置耐久性监测点。

监测内容

监测裂缝、碳化、锈蚀、涂层、变形、渗漏等指标。

监测频率

修复后1年内每季度监测1次，1年后每年监测1次。

定期维护

日常巡查

每月巡查外观、渗漏、涂层、防护设施状态。

定期检查

每年全面检查结构耐久性状态，形成检查记录。

维护记录

完整记录维护时间、内容、措施、效果，纳入档案。

档案管理

档案内容

原始资料

勘察、设计、施工、竣工验收原始资料。

检测评估报告

检测数据、评估报告、等级评定、年限预测资料。

修复设计与施工资料

修复方案、图纸、材料合格证、施工记录。

验收文件

检验记录、验收报告、合格证明。

监测维护记录

监测数据、巡查记录、维护处置资料。

档案管理要求

归档要求

资料分类整理、装订成册、电子 + 纸质同步归档。

保存期限

档案保存期限不低于结构剩余使用年限。

查阅管理

建立档案查阅制度，专人管理、受控查阅、防止丢失。